#### Эволюция антифрикционных и противоизносных присадок к моторным маслам.

В качестве исходной таблицы используем данные статьи [«Трение и износ», 1990 г. (март, апрель), том II №2 С. В. Путинцев «Выбор и исследование смазочного материала с улучшенными триботехническими параметрами», стр. 317 - 322].

В данной статье классификация основывалась на патентно-технических изысканиях, лабораторных исследования и анализе имеющихся результатов стендовых моторных и эксплуатационных испытаний двигателей, использующих моторные масла с наиболее перспективными присадками.

Критериями перспективности служили:

- Химмотологическая совместимость присадки к моторным маслам, под которой понимали степень растворимости присадки в моторном масле, стабильность дисперсности и отсутствие ликвации присадки в растворе.

- Трибологическая эффективность, т. е. степень снижения коэффициента трения и интенсивность изнашивания.

- Функциональная адаптация к режиму работы пар трения ДВС, понимаемая как сохранение свойств присадки в условиях объемных температур от 120 до 200°С, относительных скоростей до 12 м/с, давлений в контакте от 40 до 70 МПа.

- Минимум отрицательных воздействий на эксплуатационные параметры масла.

На основании проведенной работы и анализа была составлена таблица «Антифрикционные и противоизносные присадки к моторному маслу», табл. №1.

Дальнейшее развитие техники и ужесточение требований по экологии, энергосбережению, повышению ресурса, ремонтопригодности привело к разработке присадок, обеспечивающих расширение физико-химических свойств присадок:

- Управление коэффициентом трения в процессе эксплуатации.

- Утилизация продуктов холодного ядерного синтеза.

- Управление скоростью химических реакций в зоне трения и вектором этих реакций.

См. табл. №2.

По отмеченным в данной статье критериям наиболее перспективными являются присадки II и IV группы.

- Результаты проведения исследований [2,3] свидетельствуют, что по совокупности отмеченных признаков наиболее перспективными и эффективными являются присадки II группы, прошедшие широкую опробацию как в лабораториях, так и в моторных условиях. ПАФ-4 допущена к применению на карбюраторных ДВС. Фриктол – к применению на судовых дизелях рыбного флота СССР в составе моторного масла Шелл Мелина-40, обеспечивший снижение удельного расхода топлива на 3% и износа втулок цилиндров на 50% [3].

- Несмотря на то, что присадки VI группы обеспечили снижение расхода топлива и масла, а также коэффициента трения, Фриктол II группы посчитали более предпочтительным вследствие того, что присадка приблизительно в 1,5 раза превосходила присадки VI группы по вышеперечисленным критериям.

На базе присадок VI группы в Технологическом институте г. Ленинграда была разработана присадка VII группы, маслорастворимая металлоорганическая; «Сурм» являлась аналогом металлоорганики.

В это же время нашли широкое применение ранее келейно используемые в триботехнике диспергированные до -1 мкм минералы – присадки VIII группы, серпентинизированные* в природе серпентин и искусственно диспергированные и состаренные, с содержанием: W, Mo, Co, Ni, Zr, Hf и др.

Наиболее интересным является направление нанотехнологических разработок присадок IX группы на базе: минералов, состаренных с привитыми цис-транс-лигандами в присутствии биосистем**. Это присадки. Наиболее интересное достоинство присадок состоит в том, что обеспечивается утилизация атомарного водорода, формируемого в зоне трения и подповерхностных слоях тела и контртела. Утилизация атомарного водорода снижает его парциальное давление, восстанавливая гидриды и оксиды до металла, обеспечивая «замораживание» микротрещин и трещин с последующим их «лечением». Кроме этого, обеспечивается диспергирование зерен металла вследствие наличия редкоземельных металлов с повышением активируемости за счет наличия щелочноземельных металлов (цезия, рубидия).

Платиноиды же обеспечивают не только повышение скорости протекающих химических процессов, но из-за наличия избыточного количества нейтронов - протекание холодного ядерного синтеза в зоне формирующихся микротрещин в твердом теле и микропузырьков и их схлопывания в жидкостях при наличии биосистем – носителей ансамблей микропузырьков, повышающих плотность энергетических сдвигов, суммарного энергетического колебательного контура трибосистемы***.

К сожалению, данное направление, которое можно назвать «энергетический мост», соединяющий химические и ядерные цепные реакции, пока не нашло должного применения в нанотехнологиях, таких как: биология, медицина, электроника, а только в скромном виде используется в триботехнике и при сжигании углеводородов (двигатели, свечи и др.)

Примечание. Промышленные противоизносные и противозадирные присадки:

- АБЭС (где R = C8 – C10): «КИНХ-2»; «ЛЗ-23К»; «ОТП» - сернистые

- «Хлорэф-40» - хлорфосфорная

- «ЭФО» - цинкбариевая соль изобутилового эфира.

Все эти присадки можно отнести к II, III, V группам. Исторически сложилась ситуация, когда производителю выгодно навязывать дорогостоящие материалы, не обеспечивающие долговечность техники, экономию энергоресурсов и экологию.

Табл. №1

| Номер группы | Тип, характеристика | Марка, страна | Характер положительного эффекта | Основные отрицательные действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Маслонерастворимые коллоидные, содержащие MoS2 и С | Моликот А, Молислип (США), Градис-4 (СССР) | Снижение силы трения | Выпадение присадки из масла |
| II | Маслорастворимые, содержащие MoS2, S, P, Zn ДТФ | Моливан Л-807 (США),ВП-357 (ФРГ), Адекаскай пауэр (Япония),СРС (Бельгия),ПАФ-4, Фрактол (СССР) | Снижение силы трения, интенсивности изнашивания | Коррозия деталей из цветных металлов и сплавов, загрязнение фильтров |
| III | Маслорастворимые бензольные, содержащие S, P, N | Хайкер Е-59, Лубризол (США), Фоспол, АФ-2 -3 (СССР) | Снижение силы трения, интенсивности изнашивания | Нет данных |
| IV | Малорастворимые дисперсно-коллоидные, содержащие ПТФЭ | Слип 50 (США), Хит Флон 2000 (ФРГ), Фипколн Н-50 НД (Нидерланды) | Снижение силы трения, интенсивности изнашивания, расхода масла | Рост коксуемости, выпадение присадки из масла, токсичность отработанных газов |
| V | Малорастворимые, содержащие В | Олоа 9750 (США) | Снижение интенсивности изнашивания | Нет данных |
| VI | Малорастворимые, металлоплакирующие, содержащие Pb, Cu, Sn, Ni | Пауэран (Великобритания), МКФ – Морозов, Гратерий 3 – Гребенщиков, КТЦМС – Суслов (СССР) | Снижение силы трения, интенсивности изнашивания, расхода масла | Коррозия деталей из цветных металлов и сплавов, ухудшение термоокислительной стабильности |

Табл. №2

| Номер группы | Тип, характеристика | Марка, страна | Характер положительного эффекта | Основные отрицательные действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | Маслорастворимые металлоплакирующие, содержащие металлоорганику | «Сурм» - Суслов (СССР) | Снижение силы трения, интенсивности изнашивания, расхода масла | Коррозия деталей из цветных металлов и сплавов, ухудшение термоокислительной стабильности |
| VIII | Маслонерастворимые коллоидные, содержащие минералы (серпентин и др.) (геомодификаторы) | «Ниод», «РВС», «Хадо», «Трибо» и иные геомодификаторы | Приработка поверхностей трения, силы изнашивания | Повышение скорости начального изнашивания. Нестабильный состав |
| IX | Малорастворимые, дисперсно-коллоидные, гомогенно-гетерогенные катализаторы (многокомпанентные, обеспечивающие формирование составов с различными механо-химическими характеристиками) | СОТ «AG» – 1994 г. Трибо-люкс – 1996 г. Живой металл – 1997 г. Реагент-2000 – 2000 г. Автокомфорт – 2001 г. Платинум – 2004 г. МКС «Ормекс» – 2005 г. | Обкатка, приработка и восстановление поверхностей трения при угле контакта более 300, управление коэффициентом трения, силой изнашивания и вектором химической реакции | Сложность использования в двигателях с центробежными фильтрами |

* Серпентинизация – это природная нанотехнология.

** Биосистемы – это биокатализаторы (ферменты, коферменты, металлоферменты, металлокоферменты).

*** Энергетический колебательный контур включает аккумуляторную (относительное смещение атомных ядер) и конденсаторную (относительное перетекание энергии электронного и барионного зарядов) составляющие, обеспечивающие протекание холодного ядерного синтеза и распада (полураспада), а также фазовые переходы, в том числе при смачивании на границах зерен.